Supplementary File 1. Diameters of spray dried complexes of tapioca starch (5%) with myristic or palmitic acid and of maize starch (5 or 10%) complexes with palmitic acid

| Experimental Runs | d(4.3)/μm | d(3.2)/μm | d(0.1)/μm | d(0.5)/μm | d(0.9)/μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tapioca starch (5%)-myristic acid |
| 1 | 28.37 | 14.05 | 11.41 | 26.19 | 48.97 |
| 2 | 43.19 | 14.36 | 10.62 | 27.01 | 59.34 |
| 3 | 29.79 | 14.38 | 10.82 | 26.88 | 53.33 |
| 4 | 27.51 | 13.39 | 10.34 | 24.79 | 49.10 |
| Tapioca starch (5%)-palmitic acid |
| 1 | 28.37 | 14.05 | 11.41 | 26.19 | 48.97 |
| 2 | 26.92 | 13.01 | 13.68 | 25.20 | 43.36 |
| 3 | 26.49 | 11.39 | 13.45 | 24.71 | 42.80 |
| 4 | 27.62 | 12.79 | 12.91 | 25.19 | 46.45 |
| 5 | 27.71 | 13.10 | 12.96 | 25.45 | 46.39 |
| 6 | 25.92 | 12.35 | 12.73 | 24.11 | 42.38 |
| Μaize starch (5%)-palmitic acid |
| 1 | 20.97 | 9.52 | 10.70 | 19.59 | 33.81 |
| 2 | 23.87 | 18.84 | 12.74 | 22.20 | 37.70 |
| 3 | 24.96 | 19.74 | 13.29 | 23.19 | 39.45 |
| 4 | 24.93 | 10.82 | 12.87 | 23.37 | 39.94 |
| 5 | 24.56 | 10.64 | 12.46 | 22.93 | 39.69 |
| 6 | 27.16 | 11.46 | 13.89 | 25.26 | 43.82 |
| Maize starch (10%)-palmitic acid |
| 1 | 31.42 | 25.07 | 16.59 | 29.23 | 49.69 |
| 2 | 35.65 | 28.73 | 19.35 | 33.32 | 55.67 |
| 3 | 68.83 | 18.60 | 14.30 | 30.69 | 199.69 |
| 4 | 47.30 | 19.53 | 16.76 | 33.54 | 66.26 |
| 5 | 40.18 | 32.54 | 21.89 | 37.61 | 62.06 |

d(4.3) is the volume mean diameter

d(3.2) is the surface mean diameter

d(0.1) indicates that 10% of the sample mass are particles in sizes smaller than that value

d(0.9) indicates that 90% are smaller and 10% are largerthan that value

d(0.5) indicates that 50% of the sample has a size smaller than that value, whereas 50% have larger size